ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Fiber – Splint ORTHO

- НАЗНАЧЕНИЕ:

▪ Лента стекловолоконная для шинирования зубов.

▪ Шинирование передних зубов после ортодонтического лечения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- толщина: 50 мкм;

- ширина 2 мм;

- материал: стекловолокно (> 98%: стекло марки Е) с замасливателем (< 2%);

- прозрачность (коэффициент светопропускания): не менее 90%

- химическая и термическая устойчивость;

- плотность: 2,6 г/см3

| Наименование изделия | Ширина | Длина ленты в упаковке | Комплектность упаковки | Каталожный номер (Art.-Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiber - Splint ORTHO | 2 мм | 3 м | Лента и 5 устано-вочных зажимов (скоб) | REF 5978 |

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Лента готова к применению.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Изолируйте рабочее поле, используя раббер-дам.

- Очистите все зубы, подлежащие шинированию, полирующей пастой, не содержащей фтора.

- Протравите все оральные и апроксимальные поверхности зубов в течение 60 секунд, затем смойте и высушите воздухом.

- При необходимости зубы могут быть временно зафиксированы нанесением маленькой капли бондинга (например, Fiber-Bond фирмы Polydentia) в каждый апроксимальный промежуток.

- Нанесите на оральные и апроксимальные поверхности бондинг.

- Отрежьте ленту необходимой длины, используя мерный зонд.

- Пропитайте отрезанный участок ленты бондинговым агентом на лабораторном стекле.

- Поместите отрезанный фрагмент ленты на оральную поверхность и зафиксируйте зажимами.

- Отсветите ленту лампой для полимеризации (30-40 секунд на каждый апроксимальный промежуток).

- Неровности могут быть сглажены нанесением слоя жидкотекучего композита. Снимите раббер-дам и выверите окклюзионные соотношения.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Хранить при температуре 10 - 25°С, влажности не более 60%.